常州市永诚新材料科技有限公司

| YC220主要技术参数 |
| --- |
| 序号No. | 特性properties | 单位Unit | 测定值（平均）testing value（average） |
| 1 | 密度Density | g/cm3 | 2.1 |
| 2 | 抗折强度Flexural Strength at 23oC | N/mm2 | 400 |
| 3 | 抗压强度Compressive Strength at 23oC | N/mm2 | 560 |
| 4 | 抗压强度Compressive Strength at 200 oC |  | 380 |
| 5 | 热胀系数 Coeff.of Thermal Expansion | 10-6K-1 | 10 |
| 6 | 热传导率Thermal Conductivity | W/mk | 0.197 |
| 7 | 连续使用温度 Continuous Use Temperature | oC | 250 |
| 8 | 最大使用温度 Maximum Use Temperature | oC | 275 |
| 9 | 吸水率 Water Absorption(after 24h at 23 oC) | % | 〈0.10 |
| 10 | 耐火等级 Flame Resistance | - | 94V0 |

| 11 | 弹性模量 | 105Mpa | 0.04-.0.088 |
| --- | --- | --- | --- |